|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |
| **cid:35A0C23A-00B5-499F-BA2F-12BDD4F69B4FONKAR ENGINE & GENERATOR (P) LIMITED** | | | | **DOC NO.** | **OM/IOP/ 08** |
| **Standard Operating Procedure**  **(मानक संचालन प्रक्रिया)** | | | | **REV.NO/**  **DATE** | **00/**  **31.01.18** |
| **Department: Blasting**  **(विभाग: ब्लास्टिंग )** | | | **Process Name: Shot Blasting**  **(प्रक्रिया का नाम: शॉट ब्लास्टिंग)** | | |
| **SOP For SHOT BLASTING DURATION & GRIT TOP UP** | | | | | |
| **स्टैण्डर्ड साईकल टाइम शॉट ब्लास्टिंग** | | | | | |
| **Sr NO.** | **मॉडल** | | **समय** | | |
| **1.**  **2.**  **3.**  **4.**  **5.** | **10 Ltr AMICA**  **15 Ltr AMICA**  **25 Ltr AMICA**  **15 Ltr QUBE**  **25 Ltr QUBE** | | **50 sec**  **56 sec**  **62 sec**  **54 sec**  **56 sec** | | |
| **ग्रिट टॉप अप साईकल शॉट ब्लास्टिंग** | | | | | |
| **Sr NO.** | **मॉडल** | | **नंबर्स ऑफ़ टैंक** | | |
| **1.**  **2.**  **3.**  **4.**  **5.** | **10 Ltr AMICA**  **15 Ltr AMICA**  **25 Ltr AMICA**  **15 Ltr QUBE**  **25 Ltr QUBE** | | **350**  **300**  **280**  **300**  **250** | | |
|
|
|
|
| **ग्रिट का अनुपात** | | | | | |
| **GL - 40 (80 %)** | | **STEEL S 330 (20%)** | | | |
| **20 KG** | | **5 KG** | | | |
| **नोट: ग्रिट का अनुपात बनाए रखें I** | | | | | |
| **Prepared by:** | | | **Authorized & Issued By** | | |
|  | | |  | | |
| **QC In-Change** | | | **Quality manager** | | |
|  | | |  | | |